水性哑光树脂产品选择指南

挑选水性哑光树脂，和选亮光树脂的思路很不一样。亮光树脂追求的是“流平如镜”，而哑光树脂的灵魂是可控的微观粗糙表面，来实现均匀、有质感的光散射。它的选择难点在于，往往需要在消光效率、透明度、抗刮伤、手感这四个核心诉求间找到平衡点。
一、按性能需求，拆解选型维度
你可以对照下面这几点，来明确自己的需求优先级：
1. 消光效率与透明度（天生矛盾体）
这是选哑光树脂的第一道坎。消光越强，通常透明度就越差、易发白。
消光效率：如果追求1-3分光的极致哑黑效果，直接选大粒径的哑光乳液或自消光树脂。如果只需5-7分光的半哑，用普通树脂外添加少量消光粉会更经济灵活。
透明度：在需要展现木纹、皮革纹理或高饱和度色彩时，透明度是关键。 
避坑指南：避免选粒径过粗或相容性差的外加消光粉体系，它会让黑色发灰、彩色发雾。高端应用可优先考虑自消光聚氨酯分散体（PUD），它能在无粉的条件下，同时做到极低光泽和高透明。
2. 物理性能：抗划伤与耐摩擦（哑光的致命伤）
哑光涂层的表面微观凹凸，恰恰是抗划伤的软肋，一刮就露白痕。
弹性自修复型：选自消光PUD。它表面爽滑且有弹性，指甲轻划不留痕，或划痕能自行回弹修复。这是高端3C、汽车内饰的必选项。
硬韧平衡型：选高Tg的丙烯酸乳液或核壳结构乳液，并搭配合适的蜡粉或纳米填料，做出硬而滑的表面，防止划伤。
哑光粉体系：几乎无抗划伤性可言，必须通过添加蜡助剂来改善表面滑爽度。
3. 手感与触感（哑光的加分项）
哑光涂层的手感本身就是卖点。
丝绒/橡胶感：追求细腻、柔软、温暖的触感。必选自消光PUD或专门的绒毛粉，这是丙烯酸体系很难做到的。
干爽/滑爽感：通过添加蜡乳液或选有机硅改性的丙烯酸乳液，可实现干滑不粘手的效果。
4. 体系相容性与重涂性
哑光树脂的通用性往往不如亮光树脂，极易导致配方不稳定或层间附着力差。
测试要点：将哑光树脂与你的主体树脂或消光粉进行冷拼相容性测试，重点观察混合液是否发白、起渣、胶化。也要关注重涂时是否出现收缩、附着不牢的问题。
二、按技术路径，分清三大选择方向
市面上主流的方案，优缺点如下：
	技术路径
	核心原理
	核心优势
	主要短板
	适用场景

	1. 外加消光粉
(传统方案)
	在普通水性树脂中加入二氧化硅等消光粉，利用粉末在表面形成微观粗糙面。
	成本低，光泽灵活可调，通用性强。
	极易沉降，需强力防沉剂；抗划伤差；透明度受限；手感偏涩。
	对成本敏感、性能要求不苛刻的普通工业漆、木器漆。

	2. 自消光丙烯酸乳液
(哑光乳液)
	通过核壳设计或引入不相容链段，在成膜时自身形成微观相分离，产生粗糙表面。
	无粉沉降问题；透明度、抗刮性优于外加粉体系；使用便捷，是平衡之选。
	很难做到极哑；体系针对性极强，更换主体树脂困难；耐水性、耐醇性可能受配方影响。
	对透明度、抗刮有中等要求的水性木器漆、塑胶漆、纸张光油。

	3. 自消光聚氨酯分散体（PUD）
(性能王者)
	聚氨酯粒子成膜时自身产生微区收缩，形成立体粗糙表面。
	极致哑光+极高透明度+弹性抗刮的完美结合；手感丝滑；无粉。
	价格昂贵；耐化学性（如耐醇）有时需交联加强；对施工和干燥条件更敏感。
	高端3C电子涂层、汽车内饰、高端家具、需要绒毛手感的特种包装。


三、实战避坑建议
 光泽一致性怎么测？
不要只在玻璃板上刮膜。务必在你的真实底材（木头、塑料、皮革）上，用与产线一致的涂布方式和膜厚，干燥24小时后，用60°和85°双角度光泽仪测量。肉眼判定极不靠谱。
 如何自测储存稳定性？
将配好的哑光漆放在50℃烘箱中热储1-2周，取出后静置恢复至室温，颠倒看是否严重分水、硬沉（需挑底检查），并刮板核对光泽是否前后一致。这是验证防沉体系是否有效的关键。
 如何快速筛样？
要求供应商提供不同光泽梯度（如1度、3度、5度、8度）的树脂样品，并配合提供涂膜样板。拿到手后，同步进行指甲刮、黑底透光看发雾程度、干/湿布擦拭这三项快筛，能淘汰掉大部分不合格产品。
 重涂风险预判：无论选择哪种体系，务必在完全干燥后的漆膜上，再涂一遍同款漆，用3M胶带测试层间附着力。
总的来说，如果你追求极致性能和手感，预算充足，可选自消光PUD；如果追求性价比和综合平衡，自消光丙烯酸乳液是比较省心的选择；如果体系已经很成熟，只想降本调光，外加消光粉依然是首选。
SEAPUR 50G系列全谱系产品，覆盖全场景水性哑光涂层需求

西顿新材料SEAPUR 50G系列水性自消光聚氨酯树脂，突破了传统哑光涂料需额外添加哑光填料的技术局限，通过精准调控树脂颗粒粒径与软硬度，在成膜后形成微观均匀粗糙表面，实现超低光泽的同时，赋予涂层细腻出众的手感、优异的透明度与稳定的理化性能。

全系产品无人为添加乙氧基烷基酚（APEO），无甲醛及甲醛释放物，符合国内外严苛的环保标准，完美适配水性双组份涂料体系，可与水性异氰酸酯固化剂、氮丙啶等交联剂搭配使用，全面满足不同领域的差异化性能需求。

一、高端肤感专用型：SEAPUR 50G91、SEAPUR 50G75

两款产品专为汽车革、塑胶、木器等基材的水性双组份全哑肤感漆设计，可赋予涂层极具辨识度的肉厚感细腻手感，实现1°左右的超低光泽，同时具备优异的耐水、耐化学品性能。

● SEAPUR 50G91：聚碳酸酯改性聚氨酯分散体，额外加持优异的耐候性与耐温性，适配户外与高温工况场景，是高端汽车内饰革、户外家具肤感漆的优选；

● SEAPUR 50G75：拥有更出众的流平性与成膜性，施工宽容度更高，适配大规模工业化生产，广泛应用于高端木器家具、塑胶肤感涂层。

二、耐候耐黄变专用型：SEAPUR 50G89

特殊结构聚碳型自消光聚氨酯分散体，是西顿新材料针对耐高温、耐光致黄变需求打造的旗舰产品。其最低成膜温度≤5℃，低温施工适配性强，成膜后呈现干滑细腻的漆膜效果，兼具优异的抗刮性与抗亮痕性，耐高温、耐黄变性能突出，完美适配汽车内饰革、户外木器、高耐候塑胶件等对耐候性要求严苛的场景。

三、高透黑/高通透性专用型：SEAPUR 50G85、SEAPUR 50G80

● SEAPUR 50G85：专为黑色基材打造，具备行业领先的透黑性，可完美呈现基材的纯黑质感，杜绝发灰、发白问题，同时保持超低光泽与细腻手感、优异流平性，是3C塑胶黑件、黑色木器肤感漆的核心选型；

● SEAPUR 50G80：脂肪族无溶剂体系，不含哑光填料，拥有极佳的消光效率与耐刮性能，流平成膜性出众，兼顾优异的耐水耐化学品性能，广泛适配纸张、皮革、纺织、塑胶、木器等多领域哑光涂层需求。

四、高耐磨高附着力通用型：SEAPUR 50G71

针对塑胶、木器基材打造的全能型产品，在保持超低光泽与优异滑爽手感的同时，拥有行业领先的基材附着力与耐磨性能——ABS/PC基材附着力可达≤1级，耐酒精擦拭可达300次，RCA纸带耐磨可达20-30次，远超同类产品水平。同时其与常规乳液配伍性优异，耐水、耐化学品、耐手汗性能突出，施工宽容度高，是3C塑胶、木器家具涂料的高性价比之选。

五、多领域通用适配型：SEAPUR 50G83、50G72、50G86、50G76

该系列产品为脂肪族自消光聚氨酯体系，具备优异的消光性、流平性与储存稳定性，可根据不同型号呈现平滑感、橡胶感、绒滑感、细腻柔感等差异化手感，广泛适配纸张、皮革、纺织、木器、油墨等多领域的哑光涂层需求，可根据应用场景与性能需求灵活选型，兼顾性能与成本，适配大规模工业化应用。

全场景定制化解决方案，赋能下游产业升级

基于SEAPUR 50G系列全谱系产品，西顿新材料针对不同行业的核心需求，打造了专属的水性哑光树脂解决方案，全面解决行业痛点：

1. 木器涂料领域：针对木器涂料对低光泽、高透明度、优异附着力、耐手汗、耐沸水的核心需求，提供50G71、50G75、50G80等多款产品，适配溶剂型底漆基材可实现0级附着力，1°左右超低光泽，同时兼顾优异的抗刮性与修复性，完美适配高端实木家具、板式家具、全屋定制等场景。

2. 塑胶3C领域：针对3C塑胶件对耐指纹、耐酒精、耐磨、高透黑、抗刮的核心需求，提供50G85、50G71、50G89等产品，完美适配ABS、PC等主流塑胶基材，实现优异的耐醇擦、耐磨性能，同时杜绝黑件发灰发白问题，赋予涂层细腻肤感，适配手机、笔记本电脑、智能家居等3C产品外壳涂层。

3. 汽车革/皮革领域：针对汽车内饰革、合成革对低光泽、优异手感、耐曲折、耐黄变、耐干湿擦的核心需求，提供50G91、50G89等产品，实现超低光泽与细腻肉厚感手感，同时具备优异的耐候耐黄变、耐干湿擦性能，满足汽车内饰、高端箱包、鞋服皮革等场景的严苛要求。

4. 油墨与纸张领域：针对凹印、胶印油墨与纸张涂层对展色性、流平性、耐温性、耐磨的核心需求，提供50G76、50G83等产品，适配不同印刷工艺，兼顾优异的哑光效率、展色性与耐磨性能，助力环保水性油墨的升级迭代。

