SEAPUA 51W01 水性丙烯酸改性聚氨酯：木器塑胶单组份涂装解决方案

一、一款"多基材通吃"的单组份PUA树脂

在水性木器涂料加速替代溶剂型体系的行业背景下，涂料企业面临双重挑战：既要保证漆膜的硬度、附着力和耐水性等核心性能，又要简化生产工艺、降低综合成本。广东西顿新材料科技有限公司推出的SEAPUA 51W01水性丙烯酸改性聚氨酯分散体（PUA树脂），正是针对这一需求研发的高性能单组份解决方案。

SEAPUA 51W01是一款用于水性木器涂层的丙烯酸改性聚氨酯分散体，设计用于水性单组份清底漆、清面漆及实色底面漆。该乳液表现出优异的透明度及耐水性能，同时兼具硬度建立速度快、附着力优异等突出特点。尤为值得一提的是，SEAPUA 51W01不仅对木材基材附着优良，对PVC、PC、ABS等塑胶底材同样具备优异的附着力，实现了木器与塑胶两大应用领域的基材通用。产品无APEO（烷基酚聚氧乙烯醚）、无甲醛及甲醛释放物，完全符合绿色环保涂料的发展趋势。

二、八大核心性能优势

▎干燥速度快，硬度建立快

SEAPUA 51W01成膜后硬度建立迅速，干燥速度快，可显著缩短涂装生产周期，提高家具、塑胶制品企业的流水线效率，尤其适合对生产效率要求高的工业化连续涂装场景。

▎优异的多基材附着力

产品对溶剂型底材附着力好，可平滑实现"溶剂型→水性"的产线过渡改造；同时对PVC、PC、ABS等塑胶底材附着优异，实现一款树脂覆盖木器与塑胶两大应用，减少配方库的原料种类。

▎乳液通透，干膜透明度高

SEAPUA 51W01外观为水清半透明液体，乳液通透，成膜后干膜透明度优异。用作清底漆、清面漆时，能清晰呈现木材天然纹理与色泽，满足高端家具对开放、通透涂装美学的追求。

▎耐水白性能优异

产品赋予漆膜优异的耐水白性能。涂装成品在厨房、浴室等高湿环境中长期使用，漆面仍能保持清晰通透，不泛白、不发雾，显著提升产品的耐候性与使用寿命。

▎较高的最终硬度

SEAPUA 51W01成膜后具备较高的最终硬度，漆膜坚韧耐磨，抗刮擦性能出色，满足木器家具、塑胶制品日常使用中的耐久性要求。

▎漆膜柔韧性优异

丙烯酸改性聚氨酯的结构设计，使SEAPUA 51W01在保持高硬度的同时兼具优异的柔韧性，有效避免漆膜开裂、脆化等问题，特别适合对柔韧性与硬度平衡要求较高的应用场景。

▎单组份体系，工艺简化

SEAPUA 51W01为单组份体系，无需现场调配双组份固化剂，避免了A/B组分比例控制、活化期限制等工艺复杂度，操作简便、浪费少，显著降低生产成本与管理难度。

▎环保安全，绿色涂装

产品无人为添加APEO，不含甲醛及甲醛释放物，满足国内外环保法规（如GB 18581-2020、HJ 2537等）对木器、塑胶涂料的要求，为企业出口欧美市场提供合规保障。

三、产品技术参数

以下数据为SEAPUA 51W01的典型物理性质，供配方设计与工艺开发参考：

| 特性 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 水性PUA树脂 | — | — |
| 外观 | 水清半透明液体 | — | 目测 |
| 固含 | 38 ± 1 | % | — |
| pH值 | 8 ~ 10 | — | GB 6920-1986 |
| MFFT（最低成膜温度） | 30 | ℃ | GB/T 9267-2008 |
| 粘度 | 10 ~ 200 | mPa·s | GB/T 2794-2013 (Brookfield LV, 62#/30rpm, 25℃) |
| 细度 | < 30 | μm | — |

四、推荐应用场景

SEAPUA 51W01可广泛应用于木器清底漆、清面漆、实色底面漆，并凭借优异的多基材附着力延伸至塑胶涂装领域：

● 木器清底漆

用于实木家具、板式家具的水性单组份清底漆，快速建立硬度，为面漆提供良好的附着基础与平整度。

● 木器清面漆

用于高端实木家具、木制工艺品的清面漆，呈现通透自然的木纹质感，耐水白优异。

● 实色底面漆

作为实色底面漆主体树脂，提供优异的遮盖力、硬度与附着力，适用于定制家居、儿童家具等实色涂装。

● 塑胶制品涂装

凭借对PVC、PC、ABS等塑胶底材的优异附着力，用于塑胶件的水性单组份涂装，实现木器与塑胶共线生产。

● 溶剂型产线水性化改造

对溶剂型底材附着力好，可平稳替代溶剂型体系，帮助企业低成本实现绿色涂装升级。

五、选型对比：SEAPUA 51W01 vs 同类树脂

为帮助技术决策者快速评估产品价值，以下对SEAPUA 51W01与常规水性木器树脂进行关键维度对比：

| 对比维度 | SEAPUA 51W01 | 常规水性丙烯酸乳液 | 常规纯PU分散体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树脂类型 | PUA（丙烯酸改性PU） | 纯丙烯酸 | 纯聚氨酯 |
| 硬度建立速度 | 快 | 中等 | 较慢 |
| 多基材附着力 | 木器+塑胶（PVC/PC/ABS） | 以木器为主 | 以木器为主 |
| 最终硬度 | 较高 | 高 | 中等 |
| 漆膜柔韧性 | 优异 | 一般 | 优异 |
| 耐水白性能 | 优异 | 一般 | 优异 |
| 透明度 | 优异（水清半透明） | 良好 | 优异 |
| 单组份工艺 | 支持，工艺简化 | 支持 | 多为双组份 |
| 成本效率 | 综合性价比高 | 低 | 高 |

六、常见问题（FAQ）

Q1: SEAPUA 51W01属于哪类产品？与纯丙烯酸、纯PU有何区别？

A: SEAPUA 51W01属于水性PUA（聚氨酯-丙烯酸复合）分散体，通过丙烯酸改性聚氨酯的结构设计，兼具聚氨酯优异的柔韧性、附着力与丙烯酸的高硬度、快干优势。相比纯丙烯酸乳液，其耐水白和柔韧性更优；相比纯PU分散体，其硬度建立更快、成本更具竞争力。

Q2: SEAPUA 51W01是单组份还是双组份？

A: SEAPUA 51W01为水性单组份体系，无需额外添加异氰酸酯固化剂即可成膜固化，操作简便。如需进一步提升漆膜的耐化学品性能和硬度，也可根据配方需求拼入固化剂做成双组份体系，灵活度高。

Q3: SEAPUA 51W01能否用于塑胶底材？

A: 可以。SEAPUA 51W01对PVC、PC、ABS等塑胶底材具有优异的附着力，这是其区别于常规木器树脂的显著优势。它既能满足木器涂装，又能覆盖塑胶制品涂装，实现一款树脂的多基材通用。

Q4: SEAPUA 51W01的耐水白性能如何？

A: SEAPUA 51W01耐水白性能优异，成膜后在潮湿环境中不易泛白、发雾，漆面清晰通透。这一性能使其特别适合厨房、浴室等对耐水要求较高的家具涂装场景。

Q5: 产品是否满足出口欧美市场的环保法规？

A: 是。SEAPUA 51W01无APEO、无甲醛及甲醛释放物，符合欧盟REACH法规、美国CARB/EPA等相关环保标准中对木器、塑胶涂料的限用物质要求，可为出口企业提供合规保障。

Q6: SEAPUA 51W01与SEAPUA 51W02、15W11有何区别？

A: 三者同属西顿SEAPUA系列水性PUA树脂，但定位不同：SEAPUA 51W01为单组份多基材树脂（木器+塑胶，硬度建立快）；SEAPUA 51W02为单组份木器清底漆树脂（固含更高、MFFT更高）；SEAPUA 15W11为双组份自哑树脂（专攻木器全哑面漆）。可根据具体应用场景选择最匹配的产品。

七、结语：木器塑胶多基材涂装的优选方案

SEAPUA 51W01水性丙烯酸改性聚氨酯分散体，凭借其单组份工艺简化、硬度建立快速、多基材优异附着、耐水白出色以及高透明度等综合优势，为木器清底漆、清面漆、实色底面漆及塑胶涂装提供了一款高效、经济、绿色的解决方案。它既帮助企业降低配方复杂度与生产成本，又以可靠的环保合规性赋能绿色涂装升级。