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一、一款"多基材通吃"的单组份PUA树脂
在水性木器涂料加速替代溶剂型体系的行业背景下，涂料企业面临双重挑战：既要保证漆膜的硬度、附着力和耐水性等核心性能，又要简化生产工艺、降低综合成本。广东西顿新材料科技有限公司推出的SEAPUA 51W01水性丙烯酸改性聚氨酯分散体（PUA树脂），正是针对这一需求研发的高性能单组份解决方案。
SEAPUA 51W01是一款用于水性木器涂层的丙烯酸改性聚氨酯分散体，设计用于水性单组份清底漆、清面漆及实色底面漆。该乳液表现出优异的透明度及耐水性能，同时兼具硬度建立速度快、附着力优异等突出特点。尤为值得一提的是，SEAPUA 51W01不仅对木材基材附着优良，对PVC、PC、ABS等塑胶底材同样具备优异的附着力，实现了木器与塑胶两大应用领域的基材通用。产品无APEO（烷基酚聚氧乙烯醚）、无甲醛及甲醛释放物，完全符合绿色环保涂料的发展趋势。
二、八大核心性能优势
▎干燥速度快，硬度建立快
SEAPUA 51W01成膜后硬度建立迅速，干燥速度快，可显著缩短涂装生产周期，提高家具、塑胶制品企业的流水线效率，尤其适合对生产效率要求高的工业化连续涂装场景。
▎优异的多基材附着力
产品对溶剂型底材附着力好，可平滑实现"溶剂型→水性"的产线过渡改造；同时对PVC、PC、ABS等塑胶底材附着优异，实现一款树脂覆盖木器与塑胶两大应用，减少配方库的原料种类。
▎乳液通透，干膜透明度高
SEAPUA 51W01外观为水清半透明液体，乳液通透，成膜后干膜透明度优异。用作清底漆、清面漆时，能清晰呈现木材天然纹理与色泽，满足高端家具对开放、通透涂装美学的追求。
▎耐水白性能优异
产品赋予漆膜优异的耐水白性能。涂装成品在厨房、浴室等高湿环境中长期使用，漆面仍能保持清晰通透，不泛白、不发雾，显著提升产品的耐候性与使用寿命。
▎较高的最终硬度
SEAPUA 51W01成膜后具备较高的最终硬度，漆膜坚韧耐磨，抗刮擦性能出色，满足木器家具、塑胶制品日常使用中的耐久性要求。
▎漆膜柔韧性优异
丙烯酸改性聚氨酯的结构设计，使SEAPUA 51W01在保持高硬度的同时兼具优异的柔韧性，有效避免漆膜开裂、脆化等问题，特别适合对柔韧性与硬度平衡要求较高的应用场景。
▎单组份体系，工艺简化
SEAPUA 51W01为单组份体系，无需现场调配双组份固化剂，避免了A/B组分比例控制、活化期限制等工艺复杂度，操作简便、浪费少，显著降低生产成本与管理难度。
▎环保安全，绿色涂装
产品无人为添加APEO，不含甲醛及甲醛释放物，满足国内外环保法规（如GB 18581-2020、HJ 2537等）对木器、塑胶涂料的要求，为企业出口欧美市场提供合规保障。
三、产品技术参数
以下数据为SEAPUA 51W01的典型物理性质，供配方设计与工艺开发参考：
	特性
	数值
	单位
	测试方法

	产品类型
	水性PUA树脂
	—
	—

	外观
	水清半透明液体
	—
	目测

	固含
	38 ± 1
	%
	—

	pH值
	8 ~ 10
	—
	GB 6920-1986

	MFFT（最低成膜温度）
	30
	℃
	GB/T 9267-2008

	粘度
	10 ~ 200
	mPa·s
	GB/T 2794-2013
(Brookfield LV, 62#/30rpm, 25℃)

	细度
	< 30
	μm
	—



四、推荐应用场景
SEAPUA 51W01可广泛应用于木器清底漆、清面漆、实色底面漆，并凭借优异的多基材附着力延伸至塑胶涂装领域：
● 木器清底漆
用于实木家具、板式家具的水性单组份清底漆，快速建立硬度，为面漆提供良好的附着基础与平整度。
● 木器清面漆
用于高端实木家具、木制工艺品的清面漆，呈现通透自然的木纹质感，耐水白优异。
● 实色底面漆
作为实色底面漆主体树脂，提供优异的遮盖力、硬度与附着力，适用于定制家居、儿童家具等实色涂装。
● 塑胶制品涂装
凭借对PVC、PC、ABS等塑胶底材的优异附着力，用于塑胶件的水性单组份涂装，实现木器与塑胶共线生产。
● 溶剂型产线水性化改造
对溶剂型底材附着力好，可平稳替代溶剂型体系，帮助企业低成本实现绿色涂装升级。
五、选型对比：SEAPUA 51W01 vs 同类树脂
为帮助技术决策者快速评估产品价值，以下对SEAPUA 51W01与常规水性木器树脂进行关键维度对比：
	对比维度
	SEAPUA 51W01
	常规水性丙烯酸乳液
	常规纯PU分散体

	树脂类型
	PUA（丙烯酸改性PU）
	纯丙烯酸
	纯聚氨酯

	硬度建立速度
	快
	中等
	较慢

	多基材附着力
	木器+塑胶（PVC/PC/ABS）
	以木器为主
	以木器为主

	最终硬度
	较高
	高
	中等

	漆膜柔韧性
	优异
	一般
	优异

	耐水白性能
	优异
	一般
	优异

	透明度
	优异（水清半透明）
	良好
	优异

	单组份工艺
	支持，工艺简化
	支持
	多为双组份

	成本效率
	综合性价比高
	低
	高



六、常见问题（FAQ）
Q1: SEAPUA 51W01属于哪类产品？与纯丙烯酸、纯PU有何区别？
A: SEAPUA 51W01属于水性PUA（聚氨酯-丙烯酸复合）分散体，通过丙烯酸改性聚氨酯的结构设计，兼具聚氨酯优异的柔韧性、附着力与丙烯酸的高硬度、快干优势。相比纯丙烯酸乳液，其耐水白和柔韧性更优；相比纯PU分散体，其硬度建立更快、成本更具竞争力。
Q2: SEAPUA 51W01是单组份还是双组份？
A: SEAPUA 51W01为水性单组份体系，无需额外添加异氰酸酯固化剂即可成膜固化，操作简便。如需进一步提升漆膜的耐化学品性能和硬度，也可根据配方需求拼入固化剂做成双组份体系，灵活度高。
Q3: SEAPUA 51W01能否用于塑胶底材？
A: 可以。SEAPUA 51W01对PVC、PC、ABS等塑胶底材具有优异的附着力，这是其区别于常规木器树脂的显著优势。它既能满足木器涂装，又能覆盖塑胶制品涂装，实现一款树脂的多基材通用。
Q4: SEAPUA 51W01的耐水白性能如何？
A: SEAPUA 51W01耐水白性能优异，成膜后在潮湿环境中不易泛白、发雾，漆面清晰通透。这一性能使其特别适合厨房、浴室等对耐水要求较高的家具涂装场景。
Q5: 产品是否满足出口欧美市场的环保法规？
A: 是。SEAPUA 51W01无APEO、无甲醛及甲醛释放物，符合欧盟REACH法规、美国CARB/EPA等相关环保标准中对木器、塑胶涂料的限用物质要求，可为出口企业提供合规保障。
Q6: SEAPUA 51W01与SEAPUA 51W02、15W11有何区别？
A: 三者同属西顿SEAPUA系列水性PUA树脂，但定位不同：SEAPUA 51W01为单组份多基材树脂（木器+塑胶，硬度建立快）；SEAPUA 51W02为单组份木器清底漆树脂（固含更高、MFFT更高）；SEAPUA 15W11为双组份自哑树脂（专攻木器全哑面漆）。可根据具体应用场景选择最匹配的产品。
七、结语：木器塑胶多基材涂装的优选方案
SEAPUA 51W01水性丙烯酸改性聚氨酯分散体，凭借其单组份工艺简化、硬度建立快速、多基材优异附着、耐水白出色以及高透明度等综合优势，为木器清底漆、清面漆、实色底面漆及塑胶涂装提供了一款高效、经济、绿色的解决方案。它既帮助企业降低配方复杂度与生产成本，又以可靠的环保合规性赋能绿色涂装升级。

